| PROGRAMIN ADI DERSİN ADI DERSİN İŞLENECEĞİ YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ | MAKİNE PROGRAMI MALZEME TEKNOLOJİSİ-II III. Yıl, Bahar Yarıyılı 4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi: 4) 56 Saat |
| --- | --- |

# AMAÇLAR

- Malzemelerin mekanik özelliklerini belirlemede yaygın olarak kullanılan tahribatlı deneyleri yapabilme ve sonuçlarını yorumlayabilme.

- Malzeme şekillendirme yöntemlerini kavrayabilme.

- Makro ve mikro yapı incelemelerini yapabilme.

- Polimer ve kompozit malzemeleri tanıyabilme.

- Korozyonu ve korunma yöntemlerini kavrayabilme.

ÖZEL AÇIKLAMALAR

Bu ders Malzeme Teknolojisi-I dersinin devamı niteliğindedir. Konularla ilgili deneylere öğrencilerin katılımı sağlanmalı ve deney raporları öğrenciler tarafından hazırlanmalıdır. Deney yapma imkanı bulunmayan okullarda en yakın endüstriyel kuruluşlar ziyaret edilerek oradaki malzeme-test laboratuarında gözlem ve inceleme yapılmalıdır.

# DEĞERLENDİRME TABLOSU

Konu ve öğretim tarzına göre yapılmış olan çalışmaların yüzdelik dilimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.Dönem sonu sınav soruları hazırlanırken bu yüzdelik dilimler dikkate alınmalıdır.

| KONULAR | KONU ALAN AĞIRLIKLARI (%) |
| --- | --- |
| A. Tahribatlı Deneyler B. Şekillendirme İşlemleri C. Metalografi D. Polimerler E. Kompozitler F. Korozyon | 50 10 10 20 5 5 |

KONULAR

# A. Tahribatlı Deneyler

AMAÇ: Endüstriyel alanda uygulanan tahribatlı muayene yöntemlerini kavrayabilme ve laboratuvar ortamında uygulayabilme.

DAVRANIŞLAR:

- Tahribatlı muayeneleri sınıflandırır ve mekanik özelliklerin bu deneylerle belirlendiğini açıklar.

- Sertlik ölçümünü(Hardness Testing) tanımlar ve sınıflandırır.

- Brinell sertlik ölçme yöntemini tanımlar ve bu yöntemle sertlik ölçme işlemi yapar.

- Rockwell sertlik ölçme yöntemini tanımlar ve bu yöntemle sertlik ölçme işlemi yapar.

- Vickers sertlik ölçme yöntemini tanımlar ve bu yöntemle sertlik ölçme işlemi yapar.

- Endüstriyel alanda kullanılan diğer sertlik ölçme işlemlerini açıklar.

- Metal malzemelerde standart numunelerle çekme deneyini (Tensile Testing) yapar ve % uzama ve % kesit daralmasını hesaplar.

- Metalik malzemelerde basma deneyinin yapılmasını bilir, hangi malzemelere uygulanacağını belirtir.

- Metalik malzemelerde burma deneyini (Torsion) tanımlar.

- Burma deneyini  yapar ve sonuçlarını açıklar.

- Metalik malzemelerde uygun numunelerle eğme ve katlama deneylerini yapar.

- Metalik malzemelerde çentik darbe deneyini açıklar, standart numunelerle uygulamasını yapar ve sonuçlarını yorumlar.

- Yorulmayı tanımlar,standart numunelerle yorulma deneyini yapar ve sonuçlarını yorumlar.

- Wöhler Diyagramını çizer, yorulma dayanım sınırını tanımlar.

- Yorulma deney cihazını tanır ve yorulma deneyi yapar.

# B. Şekillendirme İşlemleri

AMAÇ. Sıcak ve soğuk şekillendirme işlemlerini ve şekillendirme sonucu malzeme özelliklerinin nasıl değiştiğini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

- Soğuk ve sıcak şekillendirme yöntemlerini bilir.

- Soğuk ve sıcak şekillendirme arasındaki farkları ve neden uygulandıklarını bilir.

- Soğuk şekillendirmede % redüksiyon oranını bulur.

# C. Metalografi

AMAÇ: Metallerin iç yapılarını inceleme yöntemi kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

- Muayene parçasından numune alma yöntemlerini açıklar.

- Plastik kalıba alma (Bakalite alma) işlemini açıklar ve uygular.

- Numuneyi kaba, orta ve ince zımparalama yaparak dağlar.

- Numuneyi metal mikroskobu ile inceler ve mikroyapısını yorumlar.

# D. Polimerler

AMAÇ: Metallere alternatif olarak kullanılan endüstriyel polimerik malzemeleri tanıyabilme.

DAVRANIŞLAR:

- Polimer kavramını bilir ve plastikler ile elastomerlerden oluştuğunu açıklar.

- Polimerizasyon reaksiyonlarını bilir, zincir reaksiyonları açıklar.

- Termoplastiklerle termoset plastikler arasındaki farkı örneklerle açıklar.

- Endüstriyel polimerizasyon yöntemlerini açıklar.

- Enjeksiyon kalıplama, ekstrüzyon, şişme kalıplama yöntemlerini açıklar ve bu yöntemlerle üretilen ürünlere örnekler verir.

- Genel amaçlı termoplastikleri tanır, temel özelliklerini açıklar.

- Polietilen, polivinilklorür (PVC), polipropilen, polistiren, poliakrilonitril, stiren-akrilonitril (SAN), ABS, PMMA, selülozikler.... gibi genel amaçlı termoplastiklerin kimyasını ve diğer özelliklerini bilir, kullanım yerlerine örnekler verir.

- Poliamid(naylon), poliasetal, polikarbonat, polyester, polisülfon... gibi mühendislik termoplastiklerini bilir, diğerlerinden farklarını ayırt eder.

- Termoset plastikleri tanımlar, kullanıldığı alanları açıklar.

- Elastomerleri (kauçuk) tanır, kimyasal yapılarını bilir, plastiklerden ayırt edici özelliklerini belirler.

# E. Kompozitler

AMAÇ: Kompozit malzemelerin genel özelliklerini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

- Kompozit malzemenin tanımını yapar.

- Kompozit malzemeye olan gereksinimi açıklar, kullanım yerlerine örnekler verir.

- Plastikle kuvvetlendirilen kompozit malzemelerin liflerini ve özelliklerini tanır.

- Cam lifini bilir, imalatını ve özelliklerini tanımlar.

- Karbon liflerini ve özelliklerini tanır, hangi alanlarda kullanıldığına örnekler verir.

- Kompozit malzemelerin imali için açık kalıp ve kapalı kalıp yöntemlerini açıklar.

# F. Korozyon

AMAÇ: Korozyonun oluşumunu ve önleme yöntemlerini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

- Korozyonu ve korozyonun malzemeye verdiği zararları açıklar.

- Kimyasal ve elektrokimyasal korozyonu açıklar.

- Korozyondan korunma yöntemlerini bilir, koruyucuları sınıflandırır.

- Anodik koruma yöntemini açıklar.

- Katodik koruyucuları açıklar.

- Koruyucu kaplamaları bilir. Nikel ve krom kaplama gibi metalik kaplamaların önemini açıklar.

- Alaşımlandırarak korozyondan korunmayı açıklar.

- İnorganik kaplamaları açıklar.