| PROGRAMIN ADI DERSİN ADI DERSİN İŞLENECEĞİ YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ | MAKİNE PROGRAMI TAHRİBATSIZ MUAYENE 2. Yıl, IV. Yarıyıl 2 (Teori: 1, Uygulama: 1, Kredi: 2) 28 Saat |
| --- | --- |

AMAÇLAR:

Endüstride uygulanmakta olan Tahribatsız Muayene yöntemlerini (NDT) kavrayabilme ve uygulamalarını yapabilme.

ÖZEL AÇIKLAMALAR:

Bu ders Malzeme Teknolojisi I-II derslerinin devamı niteliğindedir. Dersin öncelikle teorik kısmı anlatıldıktan sonra laboratuar ortamında uygulamaları yapılmalıdır. Laboratuar ortamında yapılamayan muayene yöntemlerinin uygulamaları (radyoaktif muayene gibi) bu imkana sahip fabrikalarda yapılmalıdır.

DEĞERLENDİRME TABLOSU:

Dersin veriliş sırası muayenelerin teknik sırasına göre verilerek aşağıdaki ağırlık yüzdeleri genel bir görüş belirtmektedir.

| KONULAR | KONU ALAN AĞIRLIKLARI (%) |
| --- | --- |
| Nüfuz Edici Püskürtmeli Boyalarla Muayene (Girici Boyalar) Manyetik Parçacıklarla Muayene (Magnaflux) Girdap Akımları ile Muayene (Eddy-Current) Kızıl Ötesi Işınlarla Muayene (Enfrared ) Endüstriyel Radyografi İle Muayene (X ve Gamma Işınları) Ses Ötesi Dalgaları İle Muayene (Ultrason) Kimyasal Bileşim Analizi (Spektrograf) | 10 15 15 5 20 25 10 |

KONULAR

## A. Nüfuz Edici Püskürtmeli Boyalarla Muayene (Girici Boyalar)

AMAÇ: Makine sanayinde metal malzemelerin yüzeyindeki süreksizliklerin tespitinde kullanılan bu yöntemin teorisini kavrayabilme ve laboratuar ortamında uygulamasını yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

- Nüfuz edici sıvılarla muayenenin temel mantığını açıklar.

- Yüzey gerilimi, kohezyon ve adezyon kavramlarını tanımlar.

- Muayenenin işlem aşamalarını bilir.

- Muayenede kullanılan malzemeleri tanır.

- Sızıntı muayenesini (leakage test) bu yöntemle yapar.

- Muayene yönteminin fayda ve mahsurlarını açıklar.

B. Manyetik Parçacıklarla Muayene (Magnaflux)

AMAÇ: Manyetiklenme özelliğine sahip metal parçaların yüzeye çıkan süreksizliklerinin tespitinde kullanılan bu yöntemin teorisini kavrayabilme ve laboratuar ortamında uygulamasını yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

- Bu muayenenin temel fiziksel altyapısını tanımlar.

- Muayenenin hangi parçalara uygulanabileceğini açıklar.

- Manyetikleştirme yöntemlerini bilir.

- Malzemelerin manyetiklenme özelliğine bağlı olarak sürekli ve kalıcı  manyetiklenme özelliğini açıklar.

- Muayenenin uygulanma yöntemlerini (kuru ve ıslak yöntem) bilir.

- Muayenede kullanılan cihaz ve ekipmanları (güç kaynağı, transformatör, gösterge (indikatör), kullanılan sıvı, ultraviole lamba  vb...) tanır.

- Muayenenin fayda mahsurlarını ve sınırlılıklarını tanımlar.

- Muayene yöntemini laboratuar ortamında uygular ve sonuçları yorumlar.

C. Girdap Akımları ile Muayene (Eddy Current)

AMAÇ: Girdap akımları yöntemi ile malzemelerin çatlak muayene yönteminin teorisini kavrayabilme ve laboratuvar ortamında uygulamasını yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

- Girdap akımlarının oluşumunu açıklar.

- Bir transformatörde primer ve sekonder kavramlarına bağlı olarak indüklenmeyi açıklar.

- Malzemeye girdap akımları yönteminin uygulanmasını açıklar.

- Değişik geometriye sahip metal parçalarda girdap akımlarının oluşumunu elektrikteki sağ el kuralı ile açıklar.

- Malzemelerin iletkenliği ve manyetik geçirgenliklerini tanımlar.

- Muayenede hangi frekans aralıklarında çalışıldığını bilir.

- Deri etkisini (skin effect) bilir ve muayene açısından önemini kavrar.

- Muayenede kullanılan bobin sistemlerini  ve muayeneye etki eden değişkenleri (aralık faktörü, doldurma faktörü...) açıklar.

- Laboratuar ortamında girdap akımı ile muayene yapar ve sonuçlarını yorumlar.

D. Kızıl Ötesi Işınlarla Muayene (Enfrared)

AMAÇ: Kızıl ötesi ışınlarla tahribatsız muayene yöntemini kavrayabilme ve uygulamasını yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

- Muayenenin temel fiziksel ilkelerini açıklar.

- Elektromanyetik ışınımları ve bunların arasında kızıl ötesi ışınların özelliklerini tanımlar.

- Muayenenin uygulanmasının temelini oluşturan kanunları (Steffan-Boltzman)  bilir.

- Kızıl ötesi ışınlarla muayenenin yapılmasını açıklar.

- Yöntemin üstün ve zayıf taraflarını açıklar.

- Muayenede kullanılan pirometrenin özelliklerini tanımlar.

E. Endüstriyel Radyografi İle Muayene (X ve Gamma Işınları)

AMAÇ: Malzemenin iç yapısındaki süreksizlikleri radyografi yöntemiyle tespit edebilme.

DAVRANIŞLAR:

- Radyografi ve radyoskopi yöntemlerini karşılaştırır.

- Radyografi yönteminde görüntünün oluşumunu açıklar.

- Radyografik görüntünün özelliklerini tanımlar.

- Radyografi yöntemi ile elde edilen görüntüyü yorumlar.

- X ve gamma ışınlarının özelliklerini ve nerelerde kullanıldıklarını bilir.

- X ve gamma ışınlarının cansız maddeler üzerinde kalıcı etkisinin olmadığını açıklar.

- Soğurulma ve saçılma kavramlarını tanımlar ve film üzerindeki etkilerini açıklar.

- Işın şiddeti birimini (röntgen) tanımlar, diğer birimlerle karşılaştırır.

- Radyografik cihazların ve yardımcı parçaların özelliklerini bilir.

- Radyoaktivite olayını açıklar.

- Radyoaktivite şiddeti birimini (Curie) tanımlar.

- Gamma radyografisinde kullanılan önemli radyoizotopları bilir, özelliklerini açıklar.

- Gamma radyografi cihazlarının çalışmasını açıklar.

- Radyasyondan korunma yollarını bilir.

- Uluslar arası radyografi standartlarını tanır.

F. Ses Ötesi Dalgaları İle Muayene (Ultrason)

AMAÇ: Ses ötesi dalgalar ile malzemelerin içerisindeki boşlukları ve yapı bozukluklarını belirleyebilme.

DAVRANIŞLAR:

- Sesi ve ses ötesi dalgaları tanımlar.

- Ses enerjisi şiddetini, akustik empedansı, ses basıncını, sayısal örneklerle bir grafik üzerinde açıklar.

- Boyuna , enine ve yüzey dalgaları gibi önemli ses ötesi dalgaları tanımlar, özelliklerini bilir, kullanım yerlerini açıklar.

- Sesin çeşitli malzemelerde yayınım hızını bilir.

- Ses ötesi dalgaların ara yüzeylerde davranışını bilir, snell kanununu uygular.

- Açısal prob yapımında esas olan kritik açıları tanımlar.

- Kırılma ve yansıma ile ses ötesi enerjinin bölüşümünü açıklar.

- Ses ötesi enerjinin üretilme ve algılanma yöntemlerini bilir.

- Magnetostriktiv ve Piezoelektrik olayını tanımlar.

- Ses ötesi dalga algılayıcılarının (Prob) yapısını ve tiplerini bilir.

- Ses ötesi dalgaların geometrisini tanımlar.

- Ses ötesi enerjinin zayıflama sebeplerini araştırır, kaybın azaltılmasının yollarını bilir.

- Desibel ve kazanç (Gain) kavramlarını bilir.

- Ses ötesi dalga ile muayene cihazının yapısını ve işleyişini bilir.

- Ses ötesi muayenede kullanılan önemli yöntemleri (darbe-yankı, rezonans gibi...) bilir.

- Bir metalik malzeme üzerinde süreksizliği ses ötesi dalga muayene yöntemi ile tespit eder.

- Ders içeriği içinde yer almayan ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak uygulanan tahribatsız muayene yöntemlerinin teorisini bilir ve uygulamasını yapar veya gözlemler.

G. Kimyasal Bileşim Analizi (Spektrografi)

AMAÇ:   Bir metal malzemenin kimyasal bileşenlerinin spektrografi yöntemiyle belirlenmesini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

- Spektrografi yönteminin fiziksel prensiplerini açıklar.

- Kimyasal bileşimi bilinmeyen bir metal malzemenin bileşen analizinin spektrometre cihazıyla yapılacağını bilir.